FT-100B 实用型振实密度仪

FT-100B实用型振实密度测定仪，又称堆密度仪是依据GB/T 5162-2006/ISO3953:1993（金属粉末 振实密度的测定），并参照美国药典独立研发制造的粉体密度测试仪器，。仪器含盖国标GB/T 5162-2006/ISO3953:1993中的各项指标。符合USP（美国药典）、BP （英国药典）和EP（欧洲药典）的规范要求，

- FT-100B实用型振实密度测定仪由可调速电机、振动组件、等部件组成。且仪器具有结构紧凑、牢固，操作简单等特点。基本特点

- 精度：自动保留5位有效数字，可精确到小数点后4位。

- 环境要求

- 电源：交流200V ± 10%  50Hz，35W。

- 相对湿度：小于85%，无凝结现象。

- 其它要求：环境整洁无烟尘，周围没有机械振动源或电磁干扰源。

FT-100B实用型振实密度测定仪技术规格：

- 试样重量：≤500.00克；

- 试样体积：≤250.00毫升；

- 单次振动次数：0～99999次（当设定为0次时结果输出为“松装密度”）;

- 电机允许力矩：0.86 N.m；

- 振动频率： 0～300转/分钟（连续可调）；

- 振动幅度：最大14mm，整数1-14mm可调；

- 重复性误差：≤1%；

- 准确性误差：≤1%；

- 输入电源：交流220V(50Hz/60Hz)、40W。

FT-100B实用型振实密度测定仪测试对象
各种金属粉：如铝粉、锆粉、镍粉、钨粉、锡粉、锌粉、钼粉、镁粉、铜粉以及其它稀有金属粉、合金粉或金属氧化物粉末等。
各种非金属粉：如滑石粉、高岭土、碳酸钙、煤粉、荧光粉、水镁石、方解石、硅灰石、电气石、金刚石、重晶石、萤石 、沸石、碳化硼、黏土、石墨、石英、石膏、膨润土、硅藻土、硅酸锆、刚玉、云母、粘土、等。
其它粉末：如土壤、染料、医药、农药、磨料、涂料、食品添加剂、催化剂、水泥、河流泥沙等。

温馨提示；这些产品您可能感兴趣：

FT-100B实用型振实密度测定仪；

FT-100A微电脑粉体密度测试仪；

FZS4-4经济型振实密度测定仪